单芯室内软光缆 Y0901B-X

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0901B-X | 单芯室内软光缆 | 5000 M/轴 | 115*75*115 cm | 415kg |

# Text boxes

应用范围

| 光缆芯数 | 光缆外径（mm） | 光缆重量（kg/km） | 允许拉伸力 （N） | 压扁力（N/100mm） | 弯曲半径 （mm） | 适用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 |  |
| 1.6 | 0.6 | 2.80 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20～60℃ |
| 1.8 | 0.6 | 3.00 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20～60℃ |
| 2.0 | 0.9 | 4.25 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20～60℃ |
| 2.4 | 0.9 | 5.00 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20～60℃ |
| 2.8 | 0.9 | 6.60 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20～60℃ |
| 3.0 | 0.9 | 7.00 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20～60℃ |

技术参数

产品描述

·高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，,确保光纤传输特性长期稳定；

·结构合理、外径小、重量轻、阻燃、易剥离、衰减低，具有高柔软性；

·紧套光缆之间可直接连接，无需过渡接头盒及尾纤，很适宜施工操作，维护方便。

订货信息

·高强度芳纶加强件，保证光纤无拉伸应变，,确保光纤传输特性长期稳定；

·结构合理、外径小、重量轻、阻燃、易剥离、衰减低，具有高柔软性；

·紧套光缆之间可直接连接，无需过渡接头盒及尾纤，很适宜施工操作，维护方便。